Voci di Capitolato M4 - FIBRAFAST 15 - NOVAEDIL

Realizzazione di massetto , tipo M4 - FIBRAFAST 15 - NOVAEDIL  - massetto fibrato rapido 15gg con addittivo accellerante per interno ed esterno - di classe CT-C20-F4 come da UNI EN 13813 di spessore variabile (minimo spessore 5 cm) al fine di raggiungere le quote di progetto e fornire un piano di posa idoneo al tipo di pavimentazione previsto (pavimenti di legno,  piastrelle in ceramica,etc) previo preventivo dimensionamento, secondo le tabelle DIN 1055-3 e DIN 18560-2.

L'utilizzo delle fibre sintetiche assicura una distribuzione uniforme delle tensioni da ritiro plastico ed idraulico con conseguente riduzione dei fenomeni fessurativi -incremento delle resistenze ai cicli di gelo-disgelo, alla carbonatazione - sostituzione di reti metalliche

M4 - FIBRAFAST 15 - NOVAEDIL  - viene confezionato in cantiere previa mescolazione di sabbia e cemento Portland composito II/A-LL 42,5R e additivi ecosostenibili con utilizzo di appositi mezzi automatizzati che permettono di controllare il dosaggio dei vari prodotti ed additivi pesando singolarmente ogni materiale su appositi planetari in cella di carico che tramite computer va a pesare tutti gli “step” dei prodotti utilizzati in modo tale che non vi sia alcun errore.

€-mq….........................